

ESMALTE SINT**É**TICO SHERPAINTS

# DESCRIPCIÓN

Es un producto formulado a base de resinas alquídicas con silicona de alta calidad. Resistente a la humedad y abrasión.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

|  |  |
| --- | --- |
| Color  | Rojo RAL 3000 |
| Componentes  | Uno  |
| Acabado  | Brillante  |
| Sólidos en volumen  | 22% - 32% |
| Espesor de película seca | Mínimo 1.5 mils |
| Estabilidad en almacenamiento (bajo techo entre 4°C a 38°C) | Mínimo 12 meses |
| Peso por galón  | 3.2 – 3.8 kg. |
| Temperatura de aplicación  | 15°C – 40° C (La superficie puede oscilar entre 10 a 45°C) |
| Tiempo de secado al tacto a 25°C (ASTM D1640) | 1 – 4 horas  |
| Tiempo de secado al tacto duro a 25°C (ASTM D1640) | 08 – 24 horas  |